Aneks nr 2 do specyfikacji technicznej SST - 05

Opis warstwy stabilizującej gr 35 mm typu ET

(specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)

1.	Charakterystyka warstwy:

Opisana warstwa stabilizująca, elastyczna i wodoprzepuszczalna, jest podłożem pod sportowe nawierzchnie poliuretanowo-gumowe, zastępującą beton lub asfaltobeton.

Warstwa stabilizująca jest mieszaniną kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i  jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. Wymaga podbudowy dynamicznej z kruszyw mineralnych. Grubość warstwy wynosi 30 ± 5 mm.

2.	Wymagane dokumenty nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Aprobata ITB lub karta techniczna systemu

4.	Układ warstw:

- warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego.

Do wykonania powyższej warstwy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, takich jak mieszalnik do mas poliuretanowych oraz rozkładarka do mas poliuretanowych.

5.		Konstrukcja podbudowy:

- warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm

- warstwa wyrównawcza kamienna o granulacji 0,05 - 4 mm grubość po zagęszczeniu 5 cm

- kruszywo łamane o granulacji 4 – 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 grubość 10 cm

- grunt rodzimy

6.	Wykonanie warstwy stabilizującej:

Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego..

- Do mieszalnika wsypać odważone ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 części wagowych kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie wymieszać.

- Do tak przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza poliuretanowego.

- Mieszać około 5 minut.

- Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć przy pomocy rozkładarki do mas poliuretanowych na przygotowanym wcześniej gruncie.

- Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm.

- Pozostawić do utwardzenia warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.